| 材料 名称 物性 要求 | 丁腈橡胶 NBR (N) | 氢化丁腈橡胶 HNBR (H) | 三元乙丙橡胶 EPDM (E) | 硅橡胶 VMQ (S) | 氯丁 橡胶 CR(C) | 氟橡 胶 FKM(V) | Aflas橡胶 AFLAS (L) | 氟硅 橡胶 FVMQ (F) | 全氟 醚橡胶 FFKM (K) | 聚氨 酯 PU(U) | 天然橡 胶 NR(R) | 丁苯 橡胶 SBR(B) | 丁基 橡胶 IIR(I) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗臭氧性 | C | A | A | A | AB | A | A | A | A | A | D | D | B |
| 耐候性 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | D | C | A |
| 耐热性 | 120°C | 150°C | 150°C | 220°C | 120°C | 200°C | 175°C | 175°C | 320°C | 90°C | 90°C | 110°C | 120°C |
| 耐化学药品性 | BC | B | A | AB | BC | A | A | A | A | A | D | C | B |
| 耐油性 | A | A | D | BC | BC | A | AB | A | A | A | D | D | D |
| 密水性 | B | B | A | B | B | B | A | C | A | A | A | B | A |
| 耐寒性 | -40°C | -40°C | -50°C | -70°C | -40°C | -20°C | -30°C | -60°C | -20°C | -40°C | -60°C | -40°C | -50°C |
| 耐磨损性 | B | AB | B | D | B | AB | AB | D | A | A | AB | AB | B |
| 抗变形性 | AB | B | AB | A | C | B | B | A | A | D | AB | AB | B |
| 耐酸性 | C | B | AB | C | BC | A | A | A | A | D | BC | BC | B |
| 耐碱性 | B | A | A | C | AB | AB | A | C | A | D | C | C | A |
| 强力强度 | AB | A | AB | D | AB | AB | AB | B | AB | A | A | A | B |
| 耐水蒸气性 | D | BC | AB | BC | C | BC | A | BC | A | D | D | D | BC |
| 抗燃性 | D | D | D | CD | B | A | B | CD | A | C | D | D | CD |
| 储存稳定性 （Y=年） | 8-15Y | 8-15Y | 8-15Y | 8-15Y | 8-15Y | 8-15Y | 8-15Y | 8-15Y | 8-15Y | 8-15Y | 8-15Y | 8-15Y | 8-15Y |

字母说明：A 、B 、C、 D、表示物性等级，其中：A 特佳  B 佳   C 普通  D 差