常用标准橡胶材料

| 橡胶名称 | 国际标准缩写 | 硬度范围（邵A） | 适用温度（°C） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丁腈橡胶 | NBR | 40~93 | -55~150 |
| 羧酸腈橡胶 | XNBR | 50~90 | -20~125 |
| 氟橡胶 | FKM | 50~90 | -44~275 |
| 乙丙橡胶 | EPDM/EPM | 40~90 | -55~150 |
| 氢化丁腈橡胶 | HNBR | 55~90 | -55~150 |
| 硅橡胶 | VMQ | 25~90 | -100~300 |
| 氯丁橡胶 | CR | 30~90 | -40~125 |
| 氟硅橡胶 | FVMQ | 45~80 | -60~232 |
| 聚氨酯 | AU/EU | 60~95 | -80~100 |
| 氯醇橡胶 | CO/ECO/GECO | 50~80 | -40~135 |
| 丁苯橡胶 | SBR | 50~70 | 40~70 |
| 丁基橡胶 | IIR | 50~70 | -55~100 |
| 天然橡胶 | NR | 40~90 | -50~100 |
| 乙烯/丙烯酸橡胶 | AEM | 40~85 | -30~175 |
| 聚丙烯酸酯橡胶 | ACM | 45~80 | -25~175 |
| 全氟橡胶 | FFKM | 75~91 | -25~330 |