O型圈的故障和解决方法

| 故障 | 可能的原因 | 解决措施 |
| --- | --- | --- |
| 小泄漏 | 安装时切破或损坏 压缩量不足 沟槽尺寸不正确 摩擦表面粗糙 侧载荷 | ---- 加大压缩量 检查沟槽宽度是否过大 --- 检查偏心率或侧载荷情况 |
| 大泄漏 | O型圈在使用中失效 摩擦表面严重划伤 O型圈因工作液的侵蚀而变质损坏 O型圈的收缩过大 过大的不均匀膨胀 | ---- |
| 低温时泄漏 | O型圈的材料选用不当 压缩量不足 | --- 加大压缩量以补偿热力学收缩 |
| 摩擦过大 | 压缩量过大 浸胀过大 挤出 金属与金属接触 | 检查沟槽尺寸大小 检查材料相容性 O型圈可能需要挡圈 检查是否同轴或有无过大的不均匀膨胀 |
| 早期失效 | 装配时损伤 压缩量过大 O型圈尺寸不正确 沟槽设计不佳 | ---- 核对间隙 增加O型圈断面 检查O型圈是否过度拉伸 |